# Режимы термопереноса (температура - время) для сублимации

Режимы термопереноса носят строго рекомендательный характер и могут отличаться в зависимости от производителя расходных материалов. Вы можете изменять параметры, для достижения желаемого результата.

| Изображение | Заготовка/материал | t Цельсий | t Фаренгейт | Время, секунды | Бумага | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Керамические и стеклянные кружки | 190 | 374 | 240 | Сублимационная бумага Бумага матовая 120 гр/м2 | Рекомендуем делать отступ от дна - 5мм |
|  | Синтетические ткани футболки полиэстер коврики и мягкие костеры | 170 | 338 | 120 | Сублимационная бумага Бумага матовая 120 гр/м2 | Для увеличения насыщенности цветов можно увеличить температура на 10-15 градусов Цельсия |
|  | Металл под сублимацию металлические пластины | 190 | 374 | 50-90 | Сублимационная бумага | Контролировать перенос. После переноса бумага должна быть слегка бежевого оттенка |
|  | Металлические брелоки | 190 | 374 | 20-30 | Сублимационная бумага Бумага матовая 120 гр/м2 |  |
|  | Паззлы | 170 | 338 | 180 | Сублимационная бумага |  |
|  | Часы стеклянные под сублимацию доска для резки стеклянная | 190 | 374 | 180 | Сублимационная бумага | Печатать НЕ в зеркальном отражении |
|  | Тарелки керамические | 190 | 374 | 4x40 | Сублимационная бумага | 1. прогреть дно 2. 4 подхода по 40 сек. 3. Поворачивать тарелку на 90 град. при каждом подходе |
|  | Костеры на пробковой основе | 170 | 338 | 180 | Сублимационная бумага | Не забудьте снять защитную пленку! |
|  | Фотокамни | 190 | 374 | 240+60 | Сублимационная бумага для керамики! Бумага матовая 160 гр/м2! | 1. Прогреть камень в течение 10 сек 2. Накрыть камень теплопроводным силиконовым листом на 240 сек 3. Зажать камень на 40-60 сек без силиконового листа |
|  | Магниты под сублимацию | 180 | 356 | 40 | Сублимационная бумага | После переноса снять бумагу с заготовки и разгладить полимерный слой |
|  | Пластик под сублимацию (КРОМЕ ПАЗЛОВ) | 210 | 410 | 120 | Сублимационная бумага Бумага для фотокамней |  |
|  | Бейсболки синтетические | 210 | 410 | 90 | Сублимационная бумага |  |
| Материалы не для сублимации | Термотрансфер для светлых тканей | 180 | 356 | 15-30 | Термотрансферная бумага Обычные чернила для фотопечати | Печать в зеркальном отражении После переноса дать остыть 20 секунд |
|  | Термотрансфер для темных тканей | 180 | 356 | 15-30 | Термотрансферная бумага Обычные чернила для фотопечати | 1. Печать НЕ в зеркальном отражении 2. Отделить мягкий слой от подложки 3. После переноса дать остыть 2-5 минут 4. Обязательно использовать кальку для выпечки! |
|  | Пленка FLEX | 155 | 311 | 15 | Пленка FLEX | Вырезать апликацию на плоттере НЕ в зеркальном отражении |